武汉市汉阳区2022年预拌混凝土产品

质量监督抽查实施细则

武汉产品质量监督检验建材站

2022年7月

武汉市汉阳区2022年预拌混凝土产品质量监督抽查

实施细则

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品品种 | 生产领域抽样  基数 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量（ |
| 1 | 预拌混凝土 | / | 0.12m3 | 4组（12块） | 3组（9块） |

如在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

**2 检验项目和检验方法**

表2 预拌混凝土

| 序号 | 检验项目 | 方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T50080-2016 |
| 2 | 强度 | GB/T50081-2019 |
| 3 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 4 | 水溶性氯离子 | JTS/T236-2019 |
| 5 | 电通量 | GB/T50082-2009 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

3.1依据标准

GB/T 14902-2012 预拌混凝土

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

**4附则**

本细则编制单位：武汉产品质量监督检验建材站

本细则由武汉市汉阳区市场监督管理局质量科管理